安    徽    省    地    方    标    准

DB34/T ***-2025

绢云母矿产地质勘查技术要求

2025-XX-XX 发布                             2025-XX-XX 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

# 目   次

前   言 	 III

引   言 	 IV

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  勘查目的及勘查阶段 	 1

3.1  勘查目的 	 1

3.2  勘查阶段 	 1

4  勘查研究程度 	 2

4.1  普查阶段 	 2

4.2  详查阶段 	 3

4.3  勘探阶段 	 5

4.4  供矿山建设设计复杂和小型矿床的勘查工作程度要求 	 7

5  勘查工作程度 	 8

5.1  勘查类型的确定 	 8

5.2  勘查工程间距 	 8

5.3  勘查工程部署 	 9

5.4  勘查深度 	 9

5.5  勘查控制程度 	 9

5.6  综合勘查综合评价 	 10

5.7  资料收集利用 	 10

6  勘查工作及质量要求 	 10

6.1  绿色勘查 	 10

6.2  勘查测量 	 10

6.3  地质填图 	 10

6.4  水文地质、工程地质、环境地质工作 	 11

6.5  物探工作 	 11

6.6  探矿工程 	 11

6.7  样品的采集、制备和测试 	 12

6.8  矿石选矿试验样品的采集与试验 	 15

6.9  岩（矿）石物理技术性能测试样品的采集与测试 	 16

6.10  原始资料保存、编录、综合整理和报告编写 	 16

7  可行性评价 	 17

7.1  基本要求 	 17

7.2  概略研究 	 17

7.3  预可行性研究 	 17

7.4  可行性研究 	 17

8  矿产资源储量估算 	 17

8.1  矿床工业指标 	 17

8.2  资源量和储量估算的基本要求 	 18

8.3  储量估算的基本要求 	 18

8.4  资源量和储量类型确定 	 19

8.5  资源量和储量估算结果 	 19

附录 A（资料性附录）勘查类型与工程间距 	20

附录 B（资料性附录）绢云母矿产一般工业指标 	22

附录 C（资料性附录）绢云母产品技术要求 	23

附录 D（资料性附录）绢云母矿产资源储量规模划分标准 	24

附录 E（资料性附录）绢云母矿床成因类型划分 	25

参考文献 	 26

# 前   言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规 则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准为首次发布，代替DZ/T 0326-2018《石墨、碎云母矿产地质勘查规范》 中有关 绢云母部分，并在安徽省范围内实施。

本标准由安徽省自然资源厅提出并归口。

本标准起草单位：安徽省矿产资源储量评审中心、中国建筑材料工业地质勘查中心安 徽总队、华东冶金地质勘查局八一一地质队、安徽格锐新材料科技有限公司。

本标准主要起草人：

# 引   言

2018 年自然资源部发布实施的《石墨、碎云母矿产地质勘查规范》（DZ/T 0326-2018） 中指出的质量分数测定方法，仅适用于片度较大的碎云母，不适用测定粒度更为细小的绢云  母。我省滁州地区、大别山区及皖南地区绢云母矿产资源丰富，现有多家成熟深加工企业， 绢云母矿资源需求紧缺。编制本“技术要求 ”，可解决绢云母矿产勘查无规范可依问题，提  高绢云母矿勘查评价水平，促进绢云母矿业经济可持续发展。

# 绢云母矿产地质勘查技术要求

# 1  范围

本标准规定了绢云母矿产勘查的目的任务、勘查研究程度、勘查控制程度、勘查工作及 质量要求、可行性评价工作和资源储量估算等方面的要求。

本标准适用于绢云母矿各勘查阶段的地质勘查工作、资源储量估算及其成果评价。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12719  矿区水文地质工程地质勘探规范

GB/T 13908  固体矿产地质勘查规范总则

GB/T 17766  固体矿产资源储量分类

GB/T 18341  地质矿产勘查测量规范

GB/T 25283  矿产资源综合勘查评价规范

GB/T 33444  固体矿产勘查工作规范

DZ/T 0033  固体矿产地质勘查报告编写规范

DZ/T 0078  固体矿产勘查原始地质编录规程

DZ/T 0079  固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求

DZ/T 0130（所有部分） 地质矿产实验室测试质量管理规范

DZ/T 0227  地质岩心钻探规程

DZ/T 0336  固体矿产勘查概略研究规范

DZ/T 0338（所有部分） 固体矿产资源量估算规程

| DZ/T | 0339 | 矿床工业指标论证技术要求 |
| --- | --- | --- |
| DZ/T | 0340 | 矿产勘查矿石加工选冶技术性能试验研究程度要求 |
| DZ/T | 0374 | 绿色地质勘查工作规范 |

DB34/T 4382 绿色勘查技术规范

# 3  勘查目的及勘查阶段

## 3.1  勘查目的

发现和评价可供进一步勘查或开采的矿床（体），为勘查或开发决策提供相关地质信息， 最终为矿山建设设计提供必需的地质资料，以降低矿床勘查开发的投资风险，获得合理的经 济效益。

## 3.2  勘查阶段

### 3.2.1  勘查阶段划分

勘查工作按 GB/T17766 划分为普查、详查和勘探三个阶段。一般应按阶段循序渐进地进 行。合并或者跨阶段提交勘查成果时，也宜参照勘查阶段要求分步实施。

### 3.2.2  普查阶段

在区域地质调查、研究的基础上，通过有效的勘查手段，寻找、检查、验证、追索矿化 线索，发现矿（化）体，并通过稀疏取样工程控制和测试、试验研究，初步查明矿体（床） 地质特征以及矿石加工选冶技术性能，初步了解开采技术条件。开展概略研究，估算推断资 源量，作出是否有必要转入详查的评价，并提出可供详查的范围。

### 3.2.3  详查阶段

在普查的基础上，通过有效勘查手段、系统取样工程控制和测试、试验研究，基本查明 矿床地质特征、矿石加工选冶技术性能以及开采技术条件，为矿区规划、勘探区确定等提供 地质依据。开展概略研究，估算推断资源量和控制资源量，作出是否有必要转入勘探的评价， 并提出可供勘探的范围；也可开展预可行性研究或可行性研究，估算可信储量。

### 3.2.4  勘探阶段

在详查的基础上，通过有效勘查手段、加密取样工程控制和测试、深入试验研究，详细 查明矿床地质特征、矿石加工选冶技术性能以及开采技术条件，为矿山建设设计确定矿山生 产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺，以及矿山总体布置等提供必 需的地质资料。开展概略研究，估算推断、控制、探明资源量，也可开展预可行性研究或可 行性研究，估算可信、证实储量。

# 4  勘查研究程度

## 4.1  普查阶段

### 4.1.1  勘查区地质

4.1.1.1  初步查明地层的岩性、厚度及空间分布，初步确定含矿层位。

4.1.1.2  初步查明主要构造的性质、规模、产状及分布范围。

4.1.1.3  初步查明变质岩的类型、岩性、相带、分布情况及与矿体的关系。

### 4.1.2  矿体特征

4.1.2.1  初步查明矿体的数量、规模、形态、产状、厚度及其变化情况， 以及断层、岩浆 岩等对矿体的破坏和影响情况。

4.1.2.2  初步查明矿体中夹石及顶底板的岩性及分布情况。

### 4.1.3  矿石特征

4.1.3.1  初步查明矿石的矿物组成、含量、结构、构造。

4.1.3.2  初步查明矿石的化学成分，大致了解矿石中伴生有用、有益组分和主要有害组分 的种类、含量。

4.1.3.3  根据矿石可能的工业用途，初步查明相关的物化性能，为评价矿石是否可作为工 业原料提供初步依据。

4.1.3.4  大致了解矿石自然类型和工业类型。

4.1.3.5  初步查明矿化、非矿化夹石及围岩的岩性及其与矿体的接触关系。

### 4.1.4  矿石加工技术性能

在矿石工艺矿物学研究基础上，对于易选矿石进行类比研究；对于较易选矿石一般进行 类比研究，必要时进行可选性试验；对于新类型矿石和难选矿石一般进行可选性试验，必要 时进行实验室流程试验。初步查明勘查区内矿石的加工选冶技术性能。试验研究程度应符合 DZ/T 0340 的要求。

### 4.1.5  矿床开采技术条件

4.1.5.1  水文地质

4.1.5.1.1  初步了解勘查区地表水体、最高洪水位、地表汇水情况及自然排泄条件。

4.1.5.1.2  初步了解含（隔）水层的岩性、厚度、产状、含水性和分布情况，岩溶、裂隙、 构造破碎带发育情况和含水性，地下水水位和水质、泉水的流量及地下水的补给、径流、排 泄条件。

4.1.5.1.3  初步划分勘查区水文地质勘查类型，初步确定勘查区水文地质条件复杂程度。

4.1.5.2  工程地质

4.1.5.2.1  初步了解勘查区工程地质岩组及矿石、夹石和顶底板围岩岩石的物理力学性质。

4.1.5.2.2  初步了解勘查区断层、节理、裂隙、岩溶的发育程度，岩石风化程度和软弱夹 层的分布情况，矿体和顶底板围岩的稳固性以及矿体覆盖层的厚度与分布。

4.1.5.2.3  初步划分勘查区工程地质勘查类型，初步确定勘查区工程地质条件的复杂程度。

4.1.5.3  环境地质

4.1.5.3.1  初步了解勘查区及邻区的地震、崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降等 地质灾害发育情况。

4.1.5.3.2  初步了解勘查区围岩、矿石、地表水体、地下水中可能影响环境质量的放射性 核素、有害组分种类及含量。

4.1.5.3.3  初步预测矿床开采可能对人体健康、生态环境的影响。

## 4.2  详查阶段

### 4.2.1  勘查区地质

4.2.1.1  基本查明地层的岩性、岩性组合、厚度，研究其分布规律，确定含（控）矿岩系 层位。

4.2.1.2  基本查明控制和破坏矿体的较大地质构造的性质、规模、产状和分布范围，研究 构造对矿体的影响程度。

4.2.1.3  基本查明变质岩的类型、岩性、相带及变质矿物组合等特征，研究变质作用与成 矿的关系。

### 4.2.2  矿体特征

4.2.2.1  基本查明矿体的形态、产状、厚度、规模以及矿体的数量、连接对比标志、空间 分布范围，研究矿体的赋存规律，基本确定矿体的连续性。

4.2.2.2  基本查明断层、岩浆岩等对矿体的破坏和影响程度。

4.2.2.3  基本查明矿体中夹石的岩性、厚度及分布情况，以及顶底板岩性和分布情况。

### 4.2.3  矿石特征

4.2.3.1  基本查明矿石的矿物组成及含量、结构、构造、共生组合、矿石矿物的粒度和嵌 布特征。

4.2.3.2  基本查明矿石的化学成分及其变化特征，初步查明矿石中伴生有用、有益和有害 组分的种类、含量，并研究其赋存状态、分布及变化规律。

4.2.3.3  基本查明矿石及加工产品的物化性能，为评价矿石工业用途提供依据。

4.2.3.4  初步划分矿石自然类型和工业类型，并研究其分布规律。

4.2.3.5  基本查明矿化、非矿化夹石和近矿围岩的物质组分及其与矿体的接触关系，初步 评价采矿时夹石和围岩的混入对矿石质量的影响。

### 4.2.4  矿石加工技术性能

4.2.4.1  在矿石工艺矿物学研究基础上，对于易选矿石视情况进行类比研究、可选性试验， 必要时进行实验室流程试验；对于较易选矿石视情况进行可选性试验、实验室流程试验；对 于新类型矿石和难选矿石一般进行实验室流程试验，必要时进行实验室扩大连续试验。基本 查明区内主要工业类型矿石的加工选冶技术性能。试验研究程度应符合 DZ/T 0340 的要求。

4.2.4.2  对在生产矿山深部和扩大区，有类比条件的易选矿石可进行类比研究，并进行验 证试验；对直接提供开发利用的矿床，其试验程度应达到可供矿山建设设计的要求。

### 4.2.5  矿床开采技术条件

4.2.5.1  水文地质

4.2.5.1.1  收集、了解大气降水等气象水文资料，调查当地最低侵蚀基准面标高。调查勘 查区及其附近地表水体分布范围及水（流）量情况，圈出汇水边界。

4.2.5.1.2  基本查明勘查区含（隔）水层的岩性、厚度、产状、分布及埋藏条件，含水层 的富水性、渗透性及含水层间的水力联系，顶底板隔水层的隔水性和稳定性。

4.2.5.1.3  基本查明断层破碎带、节理、风化带等的发育程度、分布规律、富水性及导水 性和对矿床充水的影响；调查老空区的分布、积水情况，预测对矿床开采的影响程度。

4.2.5.1.4  基本查明地下水的补给、径流、排泄条件，地表水体与含水层间的水力联系， 勘查区水文地质边界和矿床主要充水因素。预测计算矿坑涌水量。

4.2.5.1.5  划分勘查区水文地质勘查类型，基本确定勘查区水文地质条件复杂程度。

4.2.5.1.6  调查研究可供利用的供水水源的水质、水量，指出供水水源方向。

4.2.5.2  工程地质

4.2.5.2.1  划分勘查区工程地质岩组，基本查明矿石及顶底板岩石的物理力学性质。

4.2.5.2.2  基本查明断层、破碎带、风化软弱带、节理、裂隙带、岩溶等的发育程度和分 布规律。

4.2.5.2.3  评价矿体及顶底板围岩的稳固性和露天开采边坡的稳定性。

4.2.5.2.4  划分勘查区工程地质勘查类型，基本确定勘查区工程地质条件复杂程度。预测 可能影响矿床开采的主要工程地质问题。

4.2.5.2.5  基本查明覆盖层的厚度、分布及变化情况。拟露天开采的矿床，初步确定剥采 比。

4.2.5.3  环境地质

4.2.5.3.1  收集区域和勘查区地震活动历史及新构造活动资料，对区域稳定性进行初步评 价。

4.2.5.3.2  收集或调查勘查区及邻区的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降等地质 灾害发育情况，分析矿山开采可能面临的环境地质问题。

4.2.5.3.3  调查收集矿石、围岩、地表水体、地下水、废石中可能影响环境质量的放射性 核素、有害组分的种类和含量。

4.2.5.3.4  预测矿山开采可能引发的环境地质问题，分析其可能对人体健康、生态环境等 的影响。

### 4.2.6  资源量比例及分布

4.2.6.1  在确定的勘查深度以上范围，一般探求控制和推断资源量，且控制资源量一般应 不少于总资源量的 30%。控制资源量一般应集中分布在可能首先开采的地段。

4.2.6.2  在确定的勘查深度以下，一般不进行深入工作，可对成矿远景做出评价。

## 4.3  勘探阶段

### 4.3.1  勘查区地质

4.3.1.1  详细划分地层、标志层，详细研究含（控）矿岩系的岩性、岩性组合、岩相、厚 度及分布规律。

4.3.1.2  详细查明控制、破坏和影响矿床的较大构造的性质、形态、规模、产状和分布范 围，详细研究构造对矿体的影响程度；对小构造也应研究其发育程度和分布规律。

4.3.1.3  详细查明变质岩的类型、岩性特征、变质矿物组合、变质相及相带分布特点，详 细研究变质作用与成矿的关系。

### 4.3.2  矿体特征

4.3.2.1  详细查明矿体的形态、产状、厚度、规模以及矿体的数量、连接对比标志、埋深 和标高、空间分布范围，确定主要矿体的连续性。

4.3.2.2  详细查明断层、岩浆岩等对矿体的破坏和影响程度。

4.3.2.3  详细查明矿体中夹石的岩性、厚度及分布情况，无矿地段特征，顶底板岩性及其 分布情况。

### 4.3.3  矿石特征

4.3.3.1  详细查明矿石的矿物组成及主要矿物含量、共生组合及结构、构造、矿石矿物的

嵌布特征。

4.3.3.2  详细查明矿石的化学成分及其变化特征，基本查明矿石中伴生有用、有益和有害 组分的种类、含量、赋存状态和分布规律。

4.3.3.3  详细查明与矿石、加工产品工业用途相关的物化性能，为推荐产品方案提供依据。

### 4.3.4  矿石加工技术性能

在矿石工艺矿物学研究基础上，对易加工矿石一般应进行实验室流程试验；对较易加工 矿石一般进行实验室流程试验，必要时进行实验室扩大连续试验；对难加工矿石或新类型矿 石视情况进行实验室流程试验、实验室扩大连续试验，必要时可进行半工业试验或工业试验。 详细查明勘查区内矿石的加工技术性能，为矿山建设设计推荐合理的矿石加工工艺流程。试 验研究程度应符合 DZ/T 0340 的要求。

### 4.3.5  矿床开采技术条件

4.3.5.1  水文地质

4.3.5.1.1  研究区域水文地质条件，确定勘查区所处水文地质单元的位置，详细查明勘查 区地下水的补给、径流、排泄条件。

4.3.5.1.2  详细查明勘查区含（隔）水层的岩性、厚度、产状、分布范围、埋藏条件，含 水层的富水性，矿床顶底板隔水层的稳定性。着重查明矿床主要充水含水层的富水性、透水 性、水位、水质、水温、动态变化及地下水流场的基本特征，确定水文地质边界。

4.3.5.1.3  详细查明对矿坑充水有较大影响的构造破碎带的位置、规模、性质、产状、充 填与胶结程度、风化及溶蚀特征、富水性和导水性及其变化情况，沟通各含水层及地表水的 程度，分析构造破碎带可能引起突水的地段。

4.3.5.1.4  详细查明对矿床开采有影响的地表水的汇水面积、分布范围、水位、流量、流 速及其动态变化，历史上出现的最高洪水位、洪峰流量及淹没范围，以及地表水对矿坑充水 的方式、地段。

4.3.5.1.5  调查老空区的分布范围、深度、积水和塌陷情况，大致圈定老空区、估算积水 量，提出开采时对老空水的防治建议。

4.3.5.1.6  结合矿床可能的开拓方案，预测计算首采区（先期开采地段或第一开拓水平） 的正常和最大矿坑涌水量，提出矿山防治水建议。

4.3.5.1.7  对矿坑水综合利用的可能性做出评价，提出供水水源方向并提供水量、水质资 料。

4.3.5.2  工程地质

4.3.5.2.1  划分工程地质岩组，详细查明对矿床开采不利的软弱岩组的性质、产状与分布。

4.3.5.2.2  系统测定露天开采和地下开采影响范围内各种岩石（土）及主要软弱结构面的 物理力学参数。

4.3.5.2.3  详细查明勘查区所处构造部位，主要构造线方向，各级结构面的分布、规模、

形态、产状、张开程度、充填胶结特征、充水情况及其组合关系与力学效应，确定结构面的 级别及主要不良优势结构面，指出其对矿床开采的影响。

4.3.5.2.4  详细查明矿体及围岩的岩体结构、岩体质量，并对岩体质量及其稳定性做出评 价，应对露天开采场边坡稳定性做出评价。

4.3.5.2.5  详细查明岩体的风化程度、风化带厚度、风化带界面及标高、强风化带的物理 力学性质。

4.3.5.2.6  确定勘查区工程地质勘查类型和工程地质条件复杂程度。分析和评价矿床开采 条件下可能发生的主要工程地质问题，并提出防治建议。

4.3.5.2.7  适于露天开采的矿床，应研究矿体覆盖层的岩性、厚度、分布规律，并确定剥 采比。

4.3.5.3  环境地质

4.3.5.3.1  收集勘查区附近历史地震资料，分析新构造活动情况，对区域稳定性做出评价。

4.3.5.3.2  对矿床开采影响范围内的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降等地质灾 害发育状况进行调查。

4.3.5.3.3  调查收集地表水、地下水的环境背景值（污染起始值）或对照值，调查收集地 表水和地下水的物理性质、化学成分及其变化，对勘查区水环境质量做出评价。

4.3.5.3.4  调查收集地质体中可能成为污染源的物质组分的赋存状态、含量及其分布规律。

4.3.5.3.5  进行放射性测量，发现放射性核素时，应评价其对安全生产和环境的影响。当 矿体与煤共生时，应收集煤层瓦斯、煤尘爆炸性和煤的自燃趋势等资料。

4.3.5.3.6  确定勘查区地质环境质量类型。预测矿床开采对人体健康、生态环境可能造成 的破坏和影响，并提出预防建议。

### 4.3.6  资源量比例及分布

4.3.6.1  在确定的勘查深度以上范围，一般探求探明、控制和推断资源量，且探明和控制 资源量之和一般应不少于总资源量的 50%，其中探明资源量应不少于总资源量的 10%。首采 区内原则上应探求探明和控制资源量。一般应按照“保证首采区还本付息、矿山建设风险可 控 ”的原则，通过论证，合理确定各级资源量的比例。

4.3.6.2  在确定的勘查深度以下，一般不做深入工作，可对成矿远景做出评价。

## 4.4  供矿山建设设计复杂和小型矿床的勘查工作程度要求

4.7.1  绢云母复杂矿床是指Ⅲ勘查类型矿床中，在基本勘查工程间距基础上加密后仍难以 探求探明资源量或用基本勘查工程间距仍难以探求控制资源量的矿床。复杂的大、中型矿床， 在基本勘查工程间距基础上加密控制后仍不能探求探明资源量的，可只探求控制资源量，提 交详终报告，作为矿山建设设计的依据；复杂的小型矿床，用基本勘查工程间距系统控制后 仍不能探求控制资源量的，可只探求推断资源量，提交普终报告，作为矿山生产阶段边探边 采的依据。

4.7.2  详终程度、供矿山建设设计的一般小型矿床的矿体特征和矿石质量特征的勘查控制 研究程度应达到详查程度，普终程度的矿体特征和矿石质量特征的勘查控制研究程度应达到 普查程度，除此之外，其他方面的勘查控制研究程度均应达到勘探程度要求。

4.7.3  详终、普终报告作为矿山建设设计的地质依据，应充分考虑地质风险，一般不宜建 设大、中型矿山。

# 5  勘查工作程度

## 5.1  勘查类型的确定

5.1.1  勘查过程中应合理确定勘查类型，以正确选择勘查方法和手段，合理确定勘查工程 间距和部署勘查工程，对矿床进行有效控制，对矿体的连续性进行有效查定。

5.1.2  矿床勘查类型应根据主要矿体，即作为未来矿山主要开采对象的一个或多个矿体的 特征确定。勘查阶段一般根据矿体的资源量规模确定主要矿体，将资源量（一般为主矿产， 必要时考虑共生矿产）从大到小累计超过勘查区总资源量 60%的一个或多个矿体确定为主要 矿体，具体由矿种（组）规范结合自身特点规定。

5.1.3  普查阶段矿体的基本特征尚未查清，难以确定勘查类型，但有类比条件的，可与同 类矿床类比，初步确定勘查类型；详查阶段应根据影响勘查类型的主要地质因素确定勘查类 型；勘探阶段应根据影响勘查类型的主要地质因素的变化情况验证勘查类型，经验证不合理 的，应调整勘查类型。

5.1.4  勘查类型一般根据矿体规模的大小、形态和内部结构复杂程度、厚度稳定程度、矿 石有用组分分布的均匀程度、构造复杂程度等主要地质因素划分为简单类型（I类型）、中 等类型 (Ⅱ类型）、复杂类型 (Ⅲ类型）三种类型。鉴于地质因素的复杂性，允许有简单- 中等类型（I-Ⅱ类型）、中等-复杂类型 ( Ⅱ-Ⅲ类型）等过渡勘查类型存在。

5.1.5  确定勘查类型时，应从矿体的整体规模入手，根据各矿体的地质特征确定各矿体的 勘查类型，根据主要矿体的特征和空间相互关系确定矿床勘查类型。当主要矿体的勘查类型 不同时，应综合考虑各主要矿体特征和矿床整体控制研究程度的要求，合理确定矿床勘查类 型。对于规模巨大且不同地段勘查难易程度相差较大的矿床（体），可分段（区）确定勘查 类型。

5.1.6  原则上某一矿体确定为某种勘查类型 (Ⅲ类型除外），应能以相应勘查类型的基本 勘查工程间距连续布置三条及以上勘查线且每条线上有连续两个以上工程见矿。

## 5.2  勘查工程间距

5.2.1  矿床勘查时应充分考虑矿床自身特点，根据勘查类型合理确定勘查工程间距，满足 不同勘查阶段对查明矿体连续性的要求。供参考选择探求控制的矿产资源储量勘查工程间距 参见附录 A.3。

5.2.2  探明资源量、推断资源量的勘查工程间距，一般分别在基本勘查工程间距的基础上 加密和放稀 1 倍，但不限于 1 倍，以满足相应勘查研究程度及矿体连续性的要求为准则。在

实际勘查过程中，详查和勘探阶段应通过类比、地质统计学分析、工程验证等方法，论证工 程间距的合理性，并视情况进行调整。

5.2.3  当矿体沿走向或倾向的变化不一致时，工程间距应适应其变化；矿体出露地表时， 地表勘查工程间距宜适当加密， 以深入研究成矿控矿规律，指导深部勘查。

## 5.3  勘查工程部署

5.3.1  勘查工程的布置应由已知到未知、由浅而深、先稀后密，各阶段工程布置应考虑后 续勘查工作的衔接。勘查过程中，应先开展地质填图、物探、遥感等面性工作，以指导、优 化探矿工程的布置和施工。探矿工程施工应尽量减少对生态环境的影响，力求一工程多用， 兼顾水文地质和工程地质的需要。

5.3.2  根据矿体沿走向、倾向的变化规律，勘查工程的布置应从实际出发进行调整（根据 实际需要可选用正方形、矩形、菱形、三角形、梅花形等几何网格布置）。

5.3.3  一般情况下，普查阶段采用有限的取样工程进行控制，详查阶段采用系统的（按一 定的勘查工程间距并有规律的）取样工程进行控制，勘探阶段在详查阶段系统控制的基础上 合理地加密进行控制。

5.3.4  勘查时应注意控制勘查范围内矿体的总体分布范围和相互关系。对出露地表的矿体 边界应有工程控制；对较大的基底起伏、无矿带，破坏矿体及影响开采的构造、岩溶、老窿， 以及矿区边界构造等的产状、规模应有工程控制；对能随主矿体同时开采的小矿体应适当控 制；对拟地下开采的矿床，应重点控制主要矿体的两端、上下界线和延伸情况；对拟露天开 采的矿床，应系统控制矿体四周边界和采场底部矿体边界；对主要盲矿体，应注意控制其顶 部边界。

## 5.4  勘查深度

5.4.1  勘查工作应科学合理地确定勘查深度。对拟露天开采的矿床，一般不低于矿区最低 侵蚀基准面标高；对拟地下开采的矿床，勘查深度一般不超过 300m。

5.4.2  有类比条件的，鼓励通过类比确定勘查深度，不具备类比条件的，通过论证确定勘 查深度。勘查深部矿体应适当加强开采技术条件研究。

## 5.5  勘查控制程度

5.5.1  一般情况下，普查阶段采用稀疏的取样工程进行控制，详查阶段采用系统的（按一 定的勘查工程间距并有规律的）取样工程控制，勘探阶段在详查系统的取样工程控制的基础 上合理地加密控制。

5.5.2  勘查时应注意控制勘查范围内矿体的总体分布范围和相互关系。对出露地表的矿体， 边界应有工程控制；对破坏矿体和影响开采的构造、岩脉、岩溶等的产状、规模应有工程控 制；对能随主矿体同时开采的小矿体应适当控制；对拟露天开采的矿床，应重点控制矿体四 周的边界、采场底部矿体的边界和覆盖层的厚度与分布；对拟地下开采的矿床，应重点控制 主要矿体的两端、上下界面和延伸情况。

## 5.6  综合勘查综合评价

4.6.1  各勘查阶段均应对矿床进行综合勘查综合评价。具体要求按相关综合勘查综合评价 规范、矿种（组）规范执行。

4.6.2  详查和勘探阶段，对于资源量规模达到中型及以上的同体共生或异体共生矿产，应 与主矿产统筹考虑，并按该共生矿产的勘查规范进行相应评价，其勘查工作程度，详查阶段 一般应达到相应矿产勘查规范规定的详查工作程度要求，勘探阶段视具体情况确定；对资源 量规模为小型的共生矿产，视控制主矿产的工程对其控制情况和需要进行加密控制，并按该 共生矿产的勘查规范进行评价。

4.6.3  对伴生矿产一般利用控制主要矿产的工程进行控制，对达到综合评价参考指标且在 当前技术经济条件下能够回收利用的伴生矿产，应研究提出综合回收利用方案；对虽未达到 综合评价参考指标或未列入综合评价参考指标，但可在矿石加工选冶过程中单独出产品，或 可在某一产品中富集达到计价标准的伴生矿产，应研究提出综合回收利用途径，并进行相应 的评价。

## 5.7  资料收集利用

各勘查阶段均应全面收集区域地质资料，特别是勘查区及周边的地质、矿产、物探、化 探、遥感、重砂测量、探矿工程、取样测试、试验研究资料，以及最新研究成果等，并在充 分研究的基础上加以利用。

# 6  勘查工作及质量要求

## 6.1  绿色勘查

6.1.1  应将绿色发展和生态环境保护要求贯穿于矿产勘查设计、施工、验收、成果提交的 全过程，实施勘查全过程的环境影响最小化控制。

6.1.2  依靠科技和管理创新，最大限度地避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动、污染和 破坏。倡导采用能够有效替代槽探、井探的勘查技术手段。

65.1.3  应对施工人员进行环境保护知识、技能培训，增强环境保护意识，切实落实绿色勘 查要求。

## 6.2  勘查测量

6.2.1  应采用全国统一的坐标系统和国家高程基准，平面坐标系统采用 2000 国家大地坐标 系、高斯一克吕格投影，高程系统采用 1985 国家高程基准。

6.2.2  凡参与资源量估算相关的各种地质剖面、探矿工程等均应进行定位测量，地形图的 比例尺和测量范围应满足地质填图和矿产资源量估算的需要。测量精度应符合 GB/T  18341 的要求。

## 6.3  地质填图

6.3.1  根据不同勘查阶段的勘查工作程度要求，以及勘查区面积、矿体规模、矿体厚度、 构造复杂程度等因素进行不同比例尺的地质填图。勘查区（矿床）地质图的比例尺，一般普

查阶段为 1：10000～1：2000，详查阶段为 1：5000～1：1000，勘探阶段为 1：2000～1： 500。其工作要求按 GB/T 33444 执行。

6.3.2  地质草图可以使用草测地形底图或已有较小比例尺地形图放大并经实地修测后的地 形底图，地质简测图可以使用简测或精测地形底图，地质正测图应使用精测地形底图。普查 阶段一般为简测图，详查、勘探阶段均为正测图。

6.3.3  地质填图应以地质观察为基础，地质点应布设在地质界线上或有特殊意义处，准确 地展绘到图上。对有特殊意义的地质现象，必要时应放大表示。

6.3.4  普查、详查、勘探阶段的勘查线剖面图均应实测，一般普查阶段比例尺为 1：5000~

1：1000，详查、勘探阶段为 1：2000～1：500；收集或编制区域地质图，比例尺一般为 1： 50000。

## 6.4  水文地质、工程地质、环境地质工作

各种比例尺的水文地质、工程地质勘查和环境地质调查，均应符合相应勘查阶段对矿区 水文地质、工程地质、环境地质工作的要求，按 GB/T12719 执行。

## 6.5  物探工作

6.5.1  应充分收集区域物探资料，依据勘查目的任务，根据矿区地层、构造、岩浆岩、变 质岩的地球物理特征，选择有效的物探方法，配合其他勘查方法圈定矿体和地质体，研究矿 体的连续性，了解矿体形态、产状，确定覆盖层、破碎带的分布，解决地质构造和水文地质、 工程地质等问题。

6.5.2  物探工作应符合具体物探方法标准的要求，主要成果应反映于地质勘查报告中，编 制与勘查阶段、勘查目的相适应的综合成果图件。

## 6.6  探矿工程

### 6.6.1  浅表工程

6.6.1.1  应采用探槽、浅井、浅坑及其环保、有效的替代勘查手段等浅表工程，用于揭露 浅部矿体、构造和重要地质界线，且均应掘进基岩内，控制矿体的工程要揭穿矿体顶底板围 岩界线。

6.6.1.2  鼓励采用便携式钻探设备等替代槽探、井探，但应能达到替代目的。对覆盖层较 厚或氧化带较深的矿体，当槽探、井探、便携式钻探等难以达到目的时，应采用浅钻代替。

### 6.6.2  坑探

当地形条件有利、矿体形态复杂、钻探工程难以控制或采取加工试验样品必需时，可采 用坑探工程，并尽可能考虑为未来矿山建设生产所利用。坑探工程质量要求按 DZ 0141执行。

### 6.6.3  钻探

6.6.3.1 钻探（含坑内钻，下同）应坚持一孔多用的原则。钻探工程施工及其质量要求按有 关规程执行。

6.6.3.2  取心钻孔的矿心采取率、矿体顶底板 3m～5m 内的围岩采取率以及标志层的岩（矿）

心采取率应大于80%，厚大矿体内部矿心采取率连续 5m 低于 80%时，应及时采取补救措施。 一般岩石的岩心采取率不应低于 80%，软岩和破碎岩石的岩心采取率不应低于 65%。

6.6.3.3  取心钻孔的穿矿孔径应能满足取样要求，岩（矿）心直径应能保证取样点的取样 代表性 。采用的钻探工艺应能保持矿石的原有结构特点和完整性，避免矿心粉碎贫化。

6.6.3.4  按要求测量钻孔顶角和方位角，作好钻孔测斜、孔深校正、简易水文地质观测、 原始记录、封孔及岩心保管等工作。钻孔质量不符合要求，对矿体圈定或资源量估算有较大 影响时，应及时设法补救。封孔质量不符合规程或勘查设计要求时需返工重封。钻孔质量评 级具体按 DZ/T 0078 执行。

## 6.7  样品的采集、制备和测试

### 6.7.1  基本要求

6.8.1.1  样品的采取（采样）应具有代表性。采样的方法应根据采样目的，结合勘查手段、 矿体规模和厚度、矿石结构构造、矿物粒度大小等因素确定。采样规格应通过试验或类比确 定，样品重量应满足测试需要；不得避贫就富或避富就贫选择性采样。

6.8.1.2  化学分析、内部检查分析（简称内检）、外部检查（简称外检），均应由取得计 量认证资质的实验室进行。外检应由取得国家级计量认证资质的实验室承担。

### 6.7.2  样品的采集

6.7.2.1  岩矿鉴定样

应按矿体、矿石类型和品级、近矿围岩的岩石类型，采取代表性岩矿鉴定样品，对岩石、 矿石的矿物组成、结构构造，以及岩石或矿石类型进行鉴定。样品的数量应满足研究需要。 岩石薄片、矿石光片的制样与鉴定按相关标准执行。

6.7.2.2 差热分析、X-衍射分析样品

按照矿石类型（或品级），从基本分析副样或采样工程中采取代表性样品。每一种岩石 类型和矿石类型采取的样品不少于 3 件。

6.7.2.3  基本分析样

应进行的基本分析，查明矿石中有用组分和某些有害组分含量及其变化情况，作为圈定 矿体、估算资源量的主要依据之一。样品的采取和分析项目要求如下：

6.7.2.3.1  在探矿工程中应对矿体按矿石类型（或品级）连续采样。对于夹石和紧邻矿体 的顶底板围岩，一般也应连续采样（控制样）。采样时，应避免外来物质（特别是铁质）混 入。

6.7.2.3.2  探槽、浅井、坑探工程中通常采用刻槽法取样，样槽断面规格一般为（5cm× 3cm）～（10cm×5cm），有用组分分布均匀时，样槽断面可选取小规格；钻探岩（矿）芯一 般采用 1/2 切（锯）芯法取样，取其 1/2 作为样品；便携式钻探采取全岩（矿）芯作为分析 样品。

6.7.2.3.3  基本分析取样的样品长度一般为 1m～2m，厚度大于 0.5m 的夹石应单独采样；

钻孔不同回次岩（矿）芯直径或采取率相差较大时，应分别取样。

6.7.2.3.4  刻槽法采样理论质量与实际质量的误差应不大于 10%，切（锯）芯法误差应小 于 5%。

6.7.2.4  组合分析样

应进行组合分析，系统查定矿石中伴生有用有益有害组分和某些共生组分的含量及其在 矿体中的分布规律，作为评价伴生有用组分和某些共生组分的综合利用价值、有益有害组分 对矿石加工选冶技术性能和矿产品质量的影响程度，估算伴生矿产和某些共生矿产的资源量 等的依据。样品的采取和分析项目要求如下：

6.7.2.4.1  组合分析样品的采取一般以单工程为单位，按矿石类型和品级从连续的若干基 本分析样品的副样中，按基本分析单样样长比例，计算出每件单样的质量进行组合；当矿石 成分变化小，矿体薄，单工程基本样品数量少时，可用同一矿产资源储量估算块段的相邻工 程的同一矿体、矿石类型、品级的基本分析副样进行组合。

6.7.2.4.2  单个组合分析样品的质量般为 200g～400g，其中 1/2 作为副样保存，1/2 作为 正样送实验室测试。

6.7.2.4.3  组合分析项目根据基本分析、定性半定量全分析、矿石化学全分析结果，结合 矿床地质特征及矿石加工选冶技术性能确定。为了解伴生组分与主要组分之间的关系，或需 要用组合分析结果划分矿石类型时，某些基本分析项目也应列入组合分析项目。

6.7.2.5  化学全分析样

应进行化学全分析，准确查定矿石中的各种组分（痕迹除外）及其含量。其分析结果各 组分分析结果的总含量应接近 100%。从普查阶段开始，通常在定性半定量全分析的基础上， 对主要矿体，分矿石类型（或品级）单独采取或从组合分析副样中采取有代表性的化学全分 析样品进行化学全分析，为研究矿石的物质成分、化学性质，确定基本分析和组合分析项目 提供依据。每一种矿石类型采取的样品不少于 3 件。

6.7.2.6  片度测定样

片度测定样品按不同矿石类型采取，大型矿床片度测定样数量不少于 100 片，中型矿床 片度测定样数量不少于 70 片，小型矿床片度测定样数量一般不少于 30 片。

### 6.7.3  样品的制备及质量检查

6.7.3.1  样品制备

样品制备一般采用逐级缩分或联动线流程。逐级缩分样品制备流程按切乔特经验公式逐 级缩分加工至需要的粒度。样品加工一般分为粗碎、中碎、细碎三个阶段，每个阶段又包括 破碎、过筛、拌匀、缩分四个工序，加工时应按公式（1）进行缩分：

Q=Kd2         ………………………（1）

式中：

Q——样品最小可靠质量，单位为千克（kg）；

K——根据岩矿样品特性确定的缩分系数，一般取0.1～0.2；

d——样品破碎最大颗粒直径，单位为毫米（mm）。

具体要求按 DZ/T 0130 执行。

6.7.3.2  样品制备质量检查

样品加工损耗率要求粗碎阶段低于 3%，中碎阶段低于 5%，细碎阶段低于 7%，制样损耗 率的合格率不低于 95%。加工中缩分误差要求每次缩分后两部分样品的质量差（两份差）不 大于 3%。

在加工过程中，应抽取 3%～5%的样品进行加工质量内部检查（大型矿不少于 30 件，中 小型矿不少于 20 件），样品从原始样品第一次缩分弃去的另一半样品中抽取，抽查的样品 按正样要求的加工流程加工并进行主要分析项目的测定，检查样品与相应的正样分析结果误 差，按不同人员或不同时间以该分析项目的允许偶然误差（RE）判定，加工质量检查的合格 率应不低于 90%。

样品加工质量要求按 DZ/T 0130 执行。

### 6.7.4  化学分析

6.7.4.1  基本分析。测定绢云母质量分数，流程及计算公式参见附录B；基本分析项目一 般为 Al2O3 、SiO2 、Fe2O3。

6.7.4.2  组合分析。当需要测定矿石中含铁量、含砂量、松散密度、含水量、 白度时，可 列入组合分析项目。

6.7.4.3  化学全分析。分析项目一般包括 SiO2 、Al2O3 、Fe₂O3 、FeO、TiO2 、Ca0、MgO、K20、 Na2O、MnO、P205 、烧失量等。

### 6.7.5  化学分析质量检查

化学分析质量检查按 DZ/T 0130 执行。

依据岩石矿物试样重复分析相对偏差允许限的数学模型，作为实验室内部检查和外部检 查判定分析结果精度的允许限（Yc）。当与检查分析结果的相对偏差小于或等于允许限时为 合格，当大于允许限时为不合格。岩石矿物试样化学成分重复分析相对偏差允许限的数学模 型见公式（2）：

Yc = C×（14.37X-0.1263 - 7.659）  ………………………（2）

式中：

Yc —— 重复分析试样中某组分相对偏差允许限，数值用“% ”表示；

X  —— 重复分析试样中某组分平均质量系数，数值用“% ”表示；

C  —— 矿种某组分重复分析相对偏差允许限系数（见表 1）。

表 1  矿石化学分析项目重复分析相对偏差允许限系数

| 矿性代码 | 矿性 | С | 分析项目/% |
| --- | --- | --- | --- |

| 4529 | 硅酸盐 | 0.67 | SiO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.00 | Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO 烧失量 |

### 6.7.6  内检及内检结果处理

内检及内检结果处理的要求如下。

6.7.6.1  内检：样品应由送样单位及时地从基本分析粗副样（<0.85mm，即一 20 目）中分 期、分批按矿石类型（或品级）抽取，编密码送原测试单位进行复测。基本分析内检样品数 量应不少于基本分析应抽检样品总数的 10%，当应抽检样品数量较多或大量测试结果证明质 量符合要求时， 内检样品数量可适当减少，但不应少于 5%。组合分析内检样品数量应不少 于组合分析应抽检样品总数的 5%。

6.7.6.2  内检结果处理：各批（期）次样品的内检合格率应不低于 90%。否则应判定相应 批（期）次内检合格率不符合要求，须抽取同批（期）次同样数量未验证过的样品再次内检。 再次内检后，若合格率仍不符合要求，则相应批（期）次原分析结果全部无效，对此应及时 查找原因，并根据具体情况进行处理。对任何内检超差的样品均应分析超差原因，并视情况 进行复检，复检结果证明原分析结果错误的应予改正。

### 6.7.7  外检及外检结果处理

外检及外检结果处理的要求如下。

6.7.7.1  外检：样品应由送样单位会同原测试单位从内检合格的基本分析、组合分析正余 样中分期、分批抽取，编明码送取得国家级计量认证资质的实验室测试。基本分析和组合分 析外检样品数量，一般为参加资源量估算的相应原分析样品总数的 5%，当参加资源量估算 的相应原分析样品数量较多时，外检比例适当降低，但不应少于 3%。

6.7.7.1  外检结果处理：各批（期）次样品的外检合格率应不低于 90%。否则应判定相应 批（期）次外检合格率不符合要求；原分析结果比外检分析结果 75%以上偏高或偏低，即认 为存在系统误差。外检样品合格率不符合要求或存在系统误差时，应扩大 1 倍外检样品数量 重新外检。重新外检后，若外检样品合格率仍不符合要求或仍存在系统误差时，原测试单位 和外检单位应共同查找外检超差或产生系统误差的原因并采取补救措施或返工。返工后的基 本分析结果仍需进行内检、外检。

### 6.7.8  片度测定

平行片理切制光片，按大于 100 目（0.147mm）、100 目～80 目（0.175mm）、80 目~ 50 目（0.287mm）、小于 50 目 4 个目级在镜下进行测定，计算各目级所占百分比。

### 6.7.9  技术性能测试

技术性能测试项目主要有含铁量、含砂量、松散密度、含水量、 白度。

## 6.8  矿石选矿试验样品的采集与试验

### 6.8.1  试验样品的采集

6.8.1.1  样品采集前，应与试验单位密切配合，必要时征求项目开发咨询设计单位意见，

共同编制采样设计书，经矿产勘查投资人同意后实施。

6.8.1.2  采取试验样品时，应考虑矿石类型（或品级）、结构、构造和空间分布的代表性。 当矿石中有共生、伴生有用组分时应一并考虑采样的代表性，以便试验时研究其综合回收的 工艺流程。采集实验室流程试验、实验室扩大连续试验及半工业试验样品时，还应考虑开采 时废石混入和矿石贫化的影响。当不同矿石类型（或品级）的矿石不可能或不需要分别开采 或分别加工时，可只采取混合矿样（矿样中各矿石类型或品级矿石所占比例应有代表性）。 试验样品数量为 1 件～2 件。

6.8.1.3  为矿山建设设计提供依据的矿石加工选冶技术性能试验，一般应在对整个勘查区 矿石已开展过相应试验研究工作，且已基本查明矿石加工选冶技术性能的基础上进行。试验 矿样通常在首采区的地表露头或探矿工程中采取，采样方法一般为刻槽法、剥层法、全巷法 及矿芯劈取法。

### 6.8.2  矿石加工试验

应按 4.2.4、4.3.4、4.4.4 的要求，进行各勘查阶段相应的加工技术性能试验，对矿石 中存在的共生、伴生有用、有害组分，研究其赋存状态和综合回收途径或去除的可能性。

## 6.9  岩（矿）石物理技术性能测试样品的采集与测试

6.9.1  详查、勘探阶段应测试岩（矿）石或土体的物理技术性能。测试样品的采集应具有 代表性，重点放在矿体的上下盘，能反映出各种岩（矿）石或土体的主要特征。采样与测试 的项目一般包括：岩（矿）石或土体的体重、湿度、孔隙度、松散系数；矿体顶底板围岩和 矿石抗压、抗剪、抗拉强度等。

6.9.2  体重样应按矿石类型和品级分别采取，并应在空间分布上和数量上具有代表性。小 体重样品应在野外蜡封，每种主要矿石类型或品级的样品数量不少于 30 件。对疏松或多裂 隙孔洞的矿石（如氧化矿石、风化壳型矿石等）应按矿石类型或品级各采取 2 件～5 件大体 重样品，测定大体重值，用于校正小体重值或直接参与资源量估算。小体重样品的体积一般 为 60cm3～120cm3，大体重样品的体积一般不小于 0.125m3。普查阶段确实不具备采样条件时， 体重样的数量可根据实际情况确定。

6.9.3  测定矿石体重应同时测定样品的主元素品位、湿度和孔隙度（氧化矿石），当体重 值与某元素的含量有相关性时，应分析该元素的品位。当湿度>3%时，应对体重值进行湿度 校正。

## 6.10  原始资料保存、编录、综合整理和报告编写

6.10.1  所有探矿工程均应拍照保留施工开始前和施工现场恢复后的现场影像资料，以及施 工采取的样品、岩（矿）芯等影像资料，并编号说明，制成光盘，作为原始资料加以保存。

6.10.2  原始地质编录是对地质现象和观察研究的记录，必须真实、客观、准确、完整。应 对全部野外原始地质编录资料进行系统的质量检查、验收，其工作质量按DZ/T 0078 执行。

6.10.3  地质勘查资料综合整理工作，要运用新理论、新方法、新技术进行全面深入的分析

研究，特别是成矿地质条件及成矿规律的研究，具体按DZ/T 0079 执行。

6.10.4  地质勘查报告的编写应紧密围绕勘查目的，内容要有针对性、实用性和科学性，研 究分析应简明扼要，结论依据可靠，力求做到图表化、数据化，具体要求按 DZ/T 0033 执行。

# 7  可行性评价

## 7.1  基本要求

7.1.1  在普查、详查和勘探各阶段，均应进行可行性评价工作，并与勘查工作同步进行、 动态深化，以使矿产勘查工作与下一步勘查或矿山建设紧密衔接，减少矿产勘查、矿山开发 的投资风险，提高矿产勘查开发的经济、社会及生态环境综合效益。

7.1.2  可行性评价根据研究深度由浅到深划分为概略研究、预可行性研究和可行性研究三 个阶段。

7.1.3  可行性评价应视研究深度的需要，综合考虑地质、采矿、加工选冶、基础设施、经 济、市场、法律、环境、社区和政策等因素，分析研究矿山建设的可能性（投资机会）、可 行性，并作出是否宜由较低勘查阶段转入较高勘查阶段、矿山开发是否可行的结论。

## 7.2  概略研究

7.2.1  通过了解分析项目的地质、采矿、加工选冶、基础设施、经济、市场、法律、环境、 社区和政策等因素，对项目的技术可行性和经济合理性进行简略研究，作出矿床开发是否可 能、是否有必要转入下一勘查阶段工作的结论。

7.2.2  概略研究可以在各勘查工作程度的基础上进行。

## 7.3  预可行性研究

7.3.1  通过分析项目的地质、采矿、加工选冶、基础设施、经济、市场、法律、环境、社 区和政策等因素，对项目的技术可行性和经济合理性进行初步研究，作出矿山建设是否可行 的基本评价，为矿山建设立项提供决策依据。

7.3.2  预可行性研究应在详查及以上工作程度基础上进行。

## 7.4  可行性研究

7.4.1  通过分析项目的地质、采矿、加工选冶、基础设施、经济、市场、法律、环境、社 区和政策等因素，对项目的技术可行性和经济合理性进行详细研究，作出矿山建设是否可行 的详细评价，为矿山建设投资决策、确定工程项目建设计划和编制矿山建设初步设计等提供 依据。

7.4.2  可行性研究一般应在勘探工作程度基础上进行。

# 8  矿产资源储量估算

## 8.1  矿床工业指标

8.1.1  矿床工业指标包括矿石质量指标和矿床开采技术条件指标两部分。一般工业指标参 见附录 C。

8.1.2  详查、勘探阶段，原则上应采用论证制定的矿床工业指标。矿床工业指标的论证制

定按 DZ/T0339 执行。

### 8.1.2  矿石质量指标

矿石质量指标为绢云母矿最低工业品位。

### 8.1.3  矿床开采技术条件指标

露天开采矿床开采技术条件指标包括可采厚度、夹石剔除厚度、剥采比、最低开采标高、 最小底盘宽度、边坡角、爆破安全距离。

地下开采矿床开采技术条件指标包括可采厚度、夹石剔除厚度、开采深度。

## 8.2  资源量和储量估算的基本要求

8.2.1.1  参与矿体圈定和资源量估算的各项工程质量、采样测试分析质量应符合有关规范、 规程要求。

8.2.1.2  资源量估算应根据矿体的形态、产状、取样工程数量和分布等选择适宜的估算方 法，并以实际测定值为基础依据，合理确定资源量估算参数。鼓励采用计算机应用技术，建 立数据库和三维地质模型，估算资源量。

8.2.1.3  资源量估算应在充分研究矿床地质特征和成矿控矿因素的基础上，遵循地质规律， 按照工业指标和圈矿规则正确圈定矿体的前提下进行。

8.2.1.4  矿体圈连应符合地质规律，矿体与地质体的关系应符合地质认识。矿体圈连时， 应先连地质界线，再根据主要控矿地质特征、标志层特征连接矿体。通常应采用直线连接， 在充分掌握矿体的形态特征时，也可采用自然曲线连接。无论采用何种方式连接，工程间圈 连的矿体厚度不应大于工程控制矿体的实际厚度。

8.2.1.5  矿体圈定应从单工程开始，按照单工程 一 剖面 一 平面或三维矿体顺序，依次 圈连。矿体内不同矿石类型的矿石，可能分采分选时，应分别圈出。

8.2.1.6  矿体外推应合理，变化趋势明显时按变化趋势外推矿体边界，变化趋势不明显或 不清时沿矿体延伸方向外推矿体边界。外推算量一般沿矿体走向或倾斜的实际距离的 1/2 尖推（三角形外推、锥推和楔推）或 1/4 平推（矩形外推和板推）。

8.2.1.7  应按矿体分资源量类型，必要时分矿石工业类型估算资源量。当开采方式不同时， 若能确定露天开采境界或勘查投资者要求时，可分别估算露天开采、地下开采地段的矿产资 源量，同时估算露天开采场的剥离量。

8.2.1.8  对具有工业利用价值的共生矿产和伴生有用组分，应分别估算其矿产资源量。共 生矿产资源量估算要求同主矿产，伴生矿产资源量估算按 GB/T 25283 执行。

## 8.3  储量估算的基本要求

分析研究采矿、加工、选冶、基础设施、经济、市场、法律、环境、社区和政策等因素 （简称转换因素），通过预可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，认为矿产 资源开发项目技术可行、经济合理、环境允许时，探明资源量、控制资源量扣除设计损失和 采矿损失后方能转为储量。

## 8.4  资源量和储量类型确定

应根据矿床不同矿体、不同地段（块段）的勘查控制研究程度，客观评价分类对象的地 质可靠程度，并结合可行性评价的深度和结论，确定矿产资源储量类型。具体按 GB/T 17766 执行。

## 8.5  资源量和储量估算结果

资源储量估算结果应以文、图、表的方式，按保有、动用（有动用量时）和累计查明， 主矿产、共生矿产和伴生矿产，不同矿石工业类型，将不同资源储量类型反映清楚。反映的

# 内容视矿种特点而定，按相应矿种规范和有关要求执行。

# 附录 A

# （资料性附录）

# 勘查类型与工程间距

A.1  勘查类型划分的主要地质因素

A.1.1  矿体规模

大型：其长度大于 500m。

中型：其长度为 300m～500m。

小型：其长度小于 300m。

A.1.2  主矿体形态

规则：其矿体呈层状、似层状，分枝复合少，夹石很少见，边界规则。

较规则：其矿体呈似层状、脉状或大型透镜状产出，夹石较少，边界较规则。

不规则：其矿体以透镜状、扁豆状、脉状、囊状、筒柱状或羽毛状以及其他不规则形状 断续产出，边界不规则。

A.1.3  矿体厚度稳定程度

稳定：其矿体连续，厚度变化小或呈有规律变化，厚度变化系数小于40%。

较稳定：其矿体基本连续，厚度变化不大，局部变化较大，厚度变化系数为40%～70%。 不稳定：其矿体连续性差，厚度变化大，变化无规律，厚度变化系数大于 70%。

A.1.4  矿石质量稳定程度

稳定：主矿体矿石品位或其性能的变化小或变化有规律，品位变化系数一般小于40%。

较稳定：主矿体矿石品位或其性能的变化不大或变化较规律， 品位变化系数一般为 40%～70%。

不稳定：主矿体矿石品位或其性能的变化大或变化规律不明显，品位变化系数一般大于 70%。

A.1.5  构造复杂程度

简单：矿体（层）呈单斜或简单的开阔向、背斜；无较大的断裂构造及脉岩，对矿体形 态影响小。

中等复杂：矿体（层）有次一级褶曲或局部较紧密褶曲；有少数较大断裂及脉岩切割， 对矿体（层）形态有一定的影响。

复杂：断层、褶曲或脉岩发育，矿体（层）受到严重破坏。

A.2  矿床勘查类型

矿床勘查类型参见表 A.1。

表 A.1 矿床勘查类型

| 勘查类型 | 矿体规模 | 主矿体形态 | 矿体厚度稳定程度 | 矿石质量稳定程度 | 构造复杂程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 大型 | 规则 | 稳定 | 稳定 | 简单 |
| Ⅱ | 中型 | 较规则 | 较稳定 | 较稳定 | 中等 |
| Ⅲ | 小型 | 不规则 | 不稳定 | 不稳定 | 复杂 |

A.3  勘查工程间距

探求控制的资源储量勘查工程间距参见表 A.2。

表 A.2  探求控制的资源储量勘查工程间距

| 勘查类型 | 控制的勘查基本工程间距/m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 沿矿体走向 | 沿矿体倾向 |
| Ⅰ | 150～-200 | 150～200 |
| Ⅱ | 100～150 | 100～150 |
| Ⅲ | 50～100 | 50～100 |
| 注 1：勘查工程间距为探求控制的矿产资源储量勘查工程间距的参考值，对勘查工程间距不能满足 要求的局部问题，如对矿体覆盖层和风化层的控制，应在勘查剖面上和剖面间适当加密工程； 对首期开采地段，当勘查工程间距不能满足要求时，可适当增加工程；当需要控制褶皱、断 层、侵入岩、破碎带等时，可适当增加工程。 注 2：不同勘查类型、不同地质可靠程度的矿产资源储量类型间工程间距的差别，不限于加密 1 倍 或放稀 50%，可视实际需要而定。 |  |  |

# （资料性附录）

# 绢云母矿产一般工业指标

绢云母矿一般工业指标参见表 B.1。

表 B.1  绢云母矿一般工业指标

| 含矿岩石自然类型 |  |  | 绢云石英片岩、绢云母片岩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 质量分数 /% | Al2O3 |  | ≥11.5 |
|  | SiO2 |  | ≤78.0 |
|  | Fe2O3 |  | ≤3.5 |
| 可采厚度 /m | 露天开采 | 1～2 | 注 1：露天开采的最终开采边坡角小于或等于 55 ° , 采深高度小 于 100m 或边坡围岩稳定性好时可放宽到小于或等于60 ° ; 剥采比（m3/m3）小于或等于 3：1，超过 3：1 时应做工业指 标论证；最低开采标高一般不低于矿区内最低侵蚀基准面， 低于矿区内最低侵蚀基准面时应做工业指标论证；大、中 型矿最终底盘最小宽度大于或等于 40m，小型矿最终底盘最 小宽度大于或等于 20m；矿山爆破安全距离大于或等于 300m。 注 2：由于绢云母矿风化矿石易采、易选，在勘查工作中可根据 详查、勘探阶段的要求对风化矿石和原生矿石单独圈定。 |
|  | 地下开采 | 0.7～1.4 |  |
| 夹石易除 厚度/m | 露天开采 | 1～2 |  |
|  | 地下开采 | 1～2 |  |

# 附录 C

# （资料性附录）

# 绢云母产品技术要求

绢云母粉产品技术要求参见表 C.1。

表 C.1  绢云母粉产品技术要求

| 产品分类 | 产品 规格 | 粒径分布 ( μ m） |  | 325 目（45 μm）筛上% | 松散密度 g/cm3 | 吸油量 g/100g | 白度 （R457）% | 含水 量% | 烧失 量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D50 | D100 |  |  |  |  |  |  |
| 干磨绢云母 | GB-2 | ≤18 | ≤ 110 | ≤1.0 | 0.34-0.38 | 28-33 | 74±2 | ≤0.5 | ≤5 |
|  | GB-4 | ≤16 | ≤90 | ≤0.2 | 0.24-0.28 | 32-37 | 76±2 | ≤0.5 | ≤5 |
| 湿磨绢云母 | GB-3 | ≤18 | ≤ 100 | ≤0.1 | # 0.15-0.18 | 35-50 | 73±1 | ≤0.5 | ≤5 |

# 绢云母矿产资源储量规模划分标准

绢云母矿产资源储量规模划分标准参见表 D.1。

表 D.1  绢云母矿产资源储量规模划分标准

| 矿产种类 | 单 位 | 规 模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| 绢云母 | 万吨（矿物） | ≥50 | 5～＜50 | <5 |
| # 注： 参考《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T 0400—2022） |  |  |  |  |

# 绢云母矿床成因类型划分

绢云母矿床成因类型划分参见表 E.1。

表 E.1  绢云母矿床成因类型划分

| 主要类型 | 矿床特征及成矿时代 | 代表性矿床 |
| --- | --- | --- |
| 区域变质型 | 矿床主要赋存于元古界青白口纪西冷岩组绢云母石英片岩和绢云母片岩 地层中，矿体产状多与围岩产状一致，呈层状、似层状或透镜状，产状较稳 定且平缓，长数百米，宽数十米～数百米，厚度变化较稳定。矿石类型有绢 # 云石英片岩、绢云母片岩。 | 全椒双塘山、 全椒大徐洼-- 常青 |

# 参考文献

[1] 安徽省市场监督管理局关于申报 2023 年度安徽省地方标准制（修）订计划项目的通 知 皖市监函[2023]123 号.

[2] GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则.

[3] GB/T 13908-2020  固体矿产地质勘查规范总则.

[4] DZ/T 0326—2018  石墨、碎云母矿产地质勘查规范.